| 序号 | 材料名称 |  | 规范号 | 取样方法 | 每次取样数量 | 代表数量 | 委托单需填写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂子常规鉴定 |  | 建筑用砂GB/T 14684-2011 | 1.在料堆上取样时，取样部位均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除，然后从不同部位抽取大致等量的砂8份，组成一组样品。2.从皮带运输机上取样时，应用接料器在皮带运输机机尾的出料处定时抽取大致等量的砂8份，组成一组样品。3.从火车、汽车、货船上取样时，从不同部位和深度抽取大致等量的砂8份，组成一组样品。 | 35kg | 按同分类、规格、适用等级取样，日产量为600t的，600t为一批，不足600t亦为一批，日产量超过2000t，按1000t为一批，不足1000t亦为一批（不大于400m3） | 委托单位、工程名称、使用部位、取样日期、规格种类、生产产地，代表数量、所选用规范、取样人、委托人、取样见证人、委托单位负责人、地址及联系电话。 |
| 2 | 石子常规鉴定 |  | 建筑用卵石、碎石GB/T 14685-2011 | 1.在料堆上取样时，取样部位均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除，然后从不同部位抽取大致等量的石子15份(在料堆的顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位取得），组成一组样品。2.从皮带运输机上取样时，应用接料器在皮带运输机机尾的出料处定时抽取大致等量的石子8份，组成一组样品。3.从火车、汽车、货船上取样时，从不同部位和深度抽取大致等量的石子16份，组成一组样品。 | 40kg | 按同品种、规格、适用等级取样，日产量为600t的，600t为一批，不足600t亦为一批，日产量超过2000t，按1000t为一批，不足1000t亦为一批（不大于400m3） | 委托单位、工程名称、使用部位、取样日期、规格种类、生产产地，代表数量、所选用规范、取样人、委托人、取样见证人、委托单位负责人、地址及联系电话。 |
| 3 | 水泥常规鉴定 |  | 普硅水泥GB 175-2007 | 随机选择20个以上不同的部位，将取样器插入水泥适当深度，用大拇指按住气孔，小心抽出取样管。将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中。代装水泥：每1/10编号从一袋中取至少6kg。散装水泥：每1/10编号在5min内取至少6kg | 12kg | 同品种、同规格、同一出厂编号、同一出厂日期的水泥。其代表数量为：袋装水泥200t；散装水泥500t | 委托单位、工程名称、使用部位、取样日期、品种、等级、生产厂家，牌号、代表数量、出厂编号、出厂日期、所选用规范、取样人、委托人、取样见证人、委托单位负责人、地址及联系电话。 |
| 4 | 钢筋原材 | 钢筋砼用热轧带肋钢筋（牌号：HRB335、HRB400、HRB500） | 热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2007 | 1.试件应从两根钢筋中截取：每一根钢筋截取一拉力试件、一冷弯试件；2.试件在每根钢筋距端头不小于50cm处截取。拉力试件长度：50mm~45mm、冷弯试件35mm~40mm；重量偏差长度：≥50mm | 9根(2根拉伸、2根冷弯、5根重量偏差） | 同厂别、同炉号、同级别、同规格、同一出厂日期取样，其代表数量不超过60t | 委托单位、工程名称、使用部位、取样日期、钢筋牌号、公称直径、表面形状、生产厂家，代表数量、出厂批（炉）号、出厂日期、所选用规范、取样人、委托人、取样见证人、委托单位负责人、地址及联系电话。 |
| 5 |  | 预应力砼用热处理钢筋(牌号：40Si2Mn、48Si2Mn、45Si2Cr) | 预应力混凝土用热处理钢筋GB 4463-84 | 从每批钢筋中选取10%的盘数（不少于25盘）进行力学性能试验。 | 6根 | 每批由同一外形截面尺寸、同一热处理制度和同一炉罐号的钢筋组成，其代表数量不大于60t |  |
| 6 |  | 冷轧带肋钢筋（CRB550、CRB650、CRB800、CRB970、CRB1170） | 冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2008 | 在每盘中随机切取 拉力试件长度：50mm~45mm、冷弯试件35mm~40mm | 3根(1根拉伸、2根冷弯） | 同厂别、同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态的钢筋组成，其代表数量不大于60t |  |
| 7 |  | 冷轧扭钢筋（按截面形状分类：Ⅰ型、Ⅱ型） | 冷轧扭钢筋 JG 190-2006 | 应按每批进行检查 拉力试件长度：50mm~45mm、冷弯试件35mm~40mm | 3根(2根拉伸、1根冷弯） | 由同一牌号、同一规格尺寸、同一台轧机、同一台班钢筋组成，每批不大于10t，不足10t按一批计 |  |
| 8 |  | 热轧圆盘条 （牌号：Q235） | 低碳钢热轧圆盘条 GB 1499.1-2008 | 每盘抽检，在未经过调直器之前去掉端头50㎝处取样 拉力试件长度：50mm~45mm、冷弯试件35mm~40mm | 3根(1根拉伸、2根冷弯） | 代表数量不大于60t |  |
| 9 | 钢筋焊接接头 | 闪光对焊接头 | 钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-2012 | 应从每批接头中随机切取6个接头，其中3个做拉伸试验，3个做弯曲试验 拉力试件长度：50mm~45mm、冷弯试件35mm~40mm | 6个 | 同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周内累计计算；累计仍不足300个接头时，应按一批计算。 | 委托单位、工程名称、使用部位、取样日期、规格型号（牌号）、代表数量、焊工姓名及其证号、焊接方法、所选用规范、取样人、委托人、取样见证人、委托单位负责人、地址及联系电话。 |
| 10 |  | 钢筋电弧焊接头 |  | 从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验 试件长度：50mm~45mm | 3个 | 在现浇混凝土结构中，应以300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批；在房屋结构中，应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批。 |  |
| 11 |  | 钢筋电渣压力焊接头 |  | 从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验 试件长度：50mm~45mm | 3个 | 在现浇混凝土结构中，应以300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批；在房屋结构中，应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批；当不足300个接头时，仍应作为一批 |  |
| 12 |  | 钢筋气压焊接头 |  | 应从每批接头中随机切取6个接头，其中3个做拉伸试验，3个做弯曲试验（在柱、墙的竖向钢筋连接中，应从每批中随机截取3个接头做拉伸试验） 拉力试件长度：50mm~45mm、冷弯试件35mm~40mm | 6个 | 在现浇混凝土结构中，应以300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批；在房屋结构中，应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批；当不足300个接头时，仍应作为一批 |  |
| 13 |  | 预埋件钢筋T型接头 |  | 从每批预埋件中随机切取3个接头做拉伸试验 | 3个（试件的钢筋长度应大于或等于200mm，钢板的长度和宽度均应大于或等于60mm） | 应以300个类型预埋件作为一批。一周内连续焊接时，可累计计算。当不足300件时，仍应作为一批 |  |
| 14 | 钢筋机械连接 |  | 钢筋机械连接技术规程JGJ107-2010 | 从每批接头中随机抽取3个套筒接头做拉伸试验 试件长度：50mm~60mm | 3个 | 应以500个套筒接头作为一批。当不足500个时，仍应作为一批 |  |
| 15 | 预应力砼用钢绞线 |  | 预应力混凝土用钢胶线 GB/T 5224-2003 | 在每（任）盘卷中任意一端去掉50㎝后切取 切取前应先用扎丝将需切取样品部位的两端扎紧后再切取，以免切取后的样品出现松弛 取样长度为：每根60㎝ | 按指标取样伸直性3根最大力3根规定非比例延伸率3根总伸长率3根 | 由同一牌号、同一规格、同一生产工艺取一次样 代表数量不大于60t | 委托单位、工程名称、使用部位、取样日期、产品名称、类别代号（捻制根数）、强度级别、公称直径、代表数量、生产厂家、出厂批号、出厂日期、所选用规范、取样人、委托人、取样见证人、委托单位负责人、地址及联系电话，必要时附出厂合格证书。 |
| 16 | 防水卷材 |  | 弹性体改性沥青防水卷材（SBS） GB 18242-2008 高分子防水材料 第1部份 片材 GB 18173.1-2006 | 应按每批进行检查 取样时去掉端头0.5~1m再进行取样 | 1~2㎡ | 从同厂别、同一批号、同一类型、同一出厂日期抽检，其代表数量为5000~10000㎡ | 委托单位、工程名称、使用部位、取样日期、规格型号、生产厂家，代表数量、出厂批号、出厂日期、所选用规范、取样人、委托人、取样见证人、委托单位负责人、地址及联系电话，必要时附出厂合格证书。 |
| 17 | 防水涂料 |  | 水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005 聚合物水泥防水涂料 JC/T 894-2001 | 应按每批进行检查 取样时单组分的搅拌均匀后取样；双组分的分别搅拌均匀后分开取样 | 单组分的2~3㎏；双组分的每样1.5㎏ | 同厂别、同批号、同规格类型、同出厂日期 | 委托单位、工程名称、使用部位、取样日期、规格型号、生产厂家，代表数量、出厂批号、出厂日期、所选用规范、取样人、委托人、取样见证人、委托单位负责人、地址及联系电话，必要时附出厂合格证书。 |
| 18 | 烧结普通砖 |  | 烧结普通砖 GB 5101-2003 | 从堆积的砖垛中抽取 | 12~15块 | 同厂别、同批号、同强度等级 代表数量15万块 | 委托单位、工程名称、使用部位、取样日期、规格尺寸、强度等级、生产厂家，代表数量、出厂日期、选用规范、取样人、委托人、取样见证人、委托单位负责人、地址及联系电话。 |
| 19 | 砼普通砖 |  | 地方标准混凝土普通砖质量检验标准及检验方法 DB 22103-2004 | 从堆积的砖垛中抽取 | 12~15块 | 同厂别、同批号、同强度等级 代表数量2~5万块 | 委托单位、工程名称、使用部位、取样日期、规格尺寸、强度等级、生产厂家，代表数量、出厂日期、选用规范、取样人、委托人、取样见证人、委托单位负责人、地址及联系电话。 |
| 20 | 混凝土或轻集料空心砌块 |  | 轻集料空心砌块GB/T 15229-2011 混凝土空心砌块 GB 8239-1997 | 从堆积的砖垛中抽取 | 按指标取样 抗压强度取5块；容重取3块；密度取3块。 | 同厂别、同批号、同强度等级、同密度等级 代表数量1万块 | 委托单位、工程名称、使用部位、取样日期、规格尺寸、强度等级、所作指标、生产厂家、代表数量、出厂日期、所选用规范、取样人、委托人、取样见证人、委托单位负责人、地址及联系电话。 |
| 21 | 烧结空心砖 |  | 烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2003 | 从堆积的砖垛中抽取 | 按指标取样 抗压强度取10块；吸水率和饱和系数取5块；密度取5块。 | 同厂别、同批号、同强度等级、同密度等级 代表数量3.5~15万块 | 委托单位、工程名称、使用部位、取样日期、规格尺寸、强度等级、所作指标、生产厂家、代表数量、出厂日期、所选用规范、取样人、委托人、取样见证人、委托单位负责人、地址及联系电话。 |
| 22 | 烧结多孔砖 |  | 烧结多孔砖 GB 13544-2011 | 从堆积的砖垛中抽取 | 按指标取样 抗压强度取10块；吸水率和饱和系数取5块；孔型孔洞率及孔洞排列取5块。 | 同厂别、同批号、同强度等级 代表数量3.5~15万块 | 委托单位、工程名称、使用部位、取样日期、规格尺寸、强度等级、所作指标、生产厂家、代表数量、出厂日期、所选用规范、取样人、委托人、取样见证人、委托单位负责人、地址及联系电话。 |
| 23 | 粉煤灰轻质砖 |  | 粉煤灰砖 JC 239-2001 | 从堆积的砖垛中抽取 | 12~15块 | 同厂别、同批号、同强度等级 代表数量10万块 | 委托单位、工程名称、使用部位、取样日期、规格尺寸、强度等级、生产厂家、代表数量、出厂日期、选用规范、取样人、委托人、取样见证人、委托单位负责人、地址及联系电话。 |
| 24 | 干压陶瓷砖 |  | 干压陶瓷砖 GB/T 4100.1-2006~GB/T 4100.5-2006 | 从任意10件里面抽取 | 30~40块 | 同厂别、同批号、同规格类型、同出厂日期。 其代表数量为5000㎡ | 委托单位、工程名称、使用部位、取样日期、规格尺寸、吸水率范围、生产厂家、代表数量、样品名称、出厂批号、出厂日期、所选用规范、取样人、委托人、取样见证人、委托单位负责人、地址及联系电话，必要时附出厂合格证书。 |
| 25 | 混凝土取样 |  | 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002混凝土强度检验评定标准GBJ107－2010 | 用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法，坍落度不大＋70mm的混凝土宜用振动振实；大于70mm的宜用捣棒人工捣实；检验现浇混凝土或预制构件的混凝土，试件成型方法官与实际采用的方法相同。1）用振动台振实制作试件应按下述方法进行： a.将混凝土拌合物一次装入试模，装料时应用抹刀沿各试模壁插捣，并使混凝土拌合物高出试模口； b.试模应附着或固定在符合有关要求的振动台上，振动时试模不得有任何跳动，振动应持续到表面出浆为止；不得过振。 2）用人工插捣制作试件应按下述方法进行： a.混凝土拌合物应分两层装入模内，每层的装料厚度大致相等； b.插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。在插捣底层混凝土时，捣棒应达到试模底部；插捣上层时，捣棒应贯穿上层后插入下层20～30mm；插捣时捣棒应保持垂直，不得倾斜。然后应用抹刀沿试模内壁插拔数次； c. 每层插捣次数按在10000mm2截面积内不得少于12次； d.插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周，直至插捣棒留下的空洞消失为止。 3）用插入式振捣棒振实制作试件应按下述方法进行： a.将混凝土拌合物一次装入试模，装料时应用抹刀沿各试模壁插捣，并使混凝土拌合物高出试模口； b.宜用直径为φ25mm的插入式振捣棒，插入试模振捣时，振捣棒距试模底板10～20mm且不得触及试模底板，振动应持续到表面出浆为止，且应避免过振，以防止混凝土离析；一般振捣时间为20s。振捣棒拔出时要缓慢，拔出后不得留有孔洞。 1.2.3 刮除试模上口多余的混凝土，待混凝土临近初凝时，用抹刀抹平。 | 1组 | 1、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比的混凝土，取样次数不得少于一次； 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，其取样次数不得少于一次； 3、当一次连续浇筑超过1000立方米时，同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次； 4、同一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次； 5、每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 6、同一强度等级的同条件养护试件的留置不宜少于10组，留置数量不应少于3组。 7、桩要每一个部位都得取样，取样数量不得少于1组。 | 委托单位、工程名称、使用部位、取样日期、规格、代表数量、组数、所选用规范、取样人、委托人、取样见证人、委托单位负责人、地址及联系电话。（同条件试块附上温度记录） |

附注：

1、本方法中的代表数量根据各种材料有关试验标准及施工验收规范统计得出。

2、本方法中水泥、防水卷材、防水涂料、干压陶瓷砖等由于所用规范不一样，而且规格种类繁多，因此不能将所有规范尽列其中，只列出了常用的标准规范，但取样方法基本相同，所以请各委托人在填写委托单时认真各种材料的规格种类、所用标准规范。

3、有见证取样试验委托，必须有见证备案书，见证试验委托单必须签字盖章齐全，方可作为有见证试验。

4、对于同条件养护的砼试件，必须有完整的温度记录（包括日平均温度、累计温度、监理、施工等各方签字）并附上见证取样单。同条件养护的砼试件龄期大于14天且小于60天，日平均气温小于0℃的龄期不记入，当日平均温度的累计温度达到600℃时进行试验。

5、抗渗砼试件试样数量为每组6个试件，龄期大于28天且小于90天。

6、砂浆试件试样数量为每组6个试件，龄期等于28天。

7、试配制一个强度等级的配合比材料用量为：砂子50公斤；碎石60公斤；水泥50公斤。有特殊要求或者用42.5级水泥配制C30以上强度等级的砼时需掺砼外加剂，送样为5公斤。如果需同时试配制多个配合比，则以此类推。另外，为了让你配制出的砼造价更低，建议你在采购原材料时选用含泥量低、级配好、粉末含量低的砂子；选用级配好、含泥量少、针片状颗粒含量少的碎石，这样有利于节约每立方砼的水泥用量。

8、本检测机构出据的检测报告中所包含的委托信息来自您的委托单，因此希望各委托单位按照上述要求，认真填写试验委托单，以便我们对委托的样品作出正确、公正的检测结论。

谢谢您的支持和理解，我们将竭诚为您提供更完美的服务！